**FDV Dokumentasjon**

**Funksjon, Drift og Vedlikehold**

**Teknisk informasjon:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Produktnavn:** | **Produktnummer:** |  |
| **WHITE GLOSSY RECTIFIED** | **1000-36RG** |  |
| **WHITE GLOSSY RECTIFIED** | **1000-39RG** |  |
| **WHITE GLOSSY 25X40** | **10001-254G** |  |
| **WHITE GLOSSY 10X30** | **1000-13G** |  |
| **WHITE GLOSSY 15X15** | **1000-1515G** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Format:** | **30x60, 30X90, 25X40, 10x30, 15X15** | **NORM: ISO 10545/2** |
| **Vannopptaksklasse:** | **B III** | **NORM: NS-EN 188** |
| **Vannopptak (%):** | **E > 10%** | **NORM: ISO 10545/3** |
| **Slitasjegruppe (PEI):** | **-** | **NORM: ISO 10545/7** |
| **Ripefasthet (MORS):** | **-** | **NORM: NS-EN 101** |
| **Sklisikkerhetsklasse:** | **-** | **NORM: DIN 51097** |
| **Risikogruppe** | **-** | **NORM: DIN 51130** |
| **Annet:**  **(kjemisk bestandighet etc.)** | **Bestandighet mot flekker: Klasse 5 (1)** | |

**(1) Klasse 5 betyr at flekk produsert av testet løsning kan vaskes vekk med fuktig klut.**

**Produktbeskrivelse:**

***White Glossy, Veggflis:***

**White Glossy (Rectified) er en keramisk glasert flis egnet for vegg på baderom. Flisen kommer i 30x60, 30X90, 25X40, 10X30 og 15X15 størrelse. Overflaten er slett blank, og er helt hvit.**

**Anvisninger for drift og vedlikehold:**

***Materiale:***

**FlisenE er bestående av en keramisk kjerne, som gir et hardbrent gods med god målenøyaktighet. Overflaten er glasert og har en slett blank finish.**

***Rengjøring og vedlikehold:***

**Daglig rengjøring gjøres med en myk klut eller svamp som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt rengjøringsmiddel uten olje, fett, slipe- og skuremiddel. Vask over med rent vann, og tørk til slutt over med en lett fuktig klut. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade flisenes overflate. Ved behov for sterkere renseprodukter kan det kjøpes spesialprodukter hos en fliseforhandler.**

***Ettersyn/kontroll:***

**Ved behov, kan flisene renses med et spesial rensemiddel egnet for fliser. Dette fås kjøpt hos de fleste fliseforhandlere. Det er alltid viktig å teste slike rensemidler på en løs flis, eller et mindre synlig**